Grafy závislosti proudů solárního článku na vzdálenosti od 60W žárovky při různých zátěžích

| r | U(33R2)mV | I(33R2)mA | U(60R4)mV | I(60R4)mA | Ik (mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 1000 | 30,12048193 | 1900 | 31,456954 | 36,6 |
| 0,2 | 150 | 4,518072289 | 335 | 5,5463576 | 7,2 |
| 0,3 | 74 | 2,228915663 | 132,5 | 2,1937086 | 3 |
| 0,4 | 41 | 1,234939759 | 75,4 | 1,2483444 | 1,6 |
| 0,5 | 27,2 | 0,819277108 | 53,9 | 0,8923841 | 1,1 |
| 0,6 | 21,3 | 0,641566265 | 37,4 | 0,6192053 | 0,8 |
| 0,7 | 16,9 | 0,509036145 | 29,3 | 0,4850993 | 0,6 |
| 0,8 | 12,6 | 0,379518072 | 23,3 | 0,3857616 | 0,5 |
| 0,9 | 10,8 | 0,325301205 | 19,8 | 0,3278146 | 0,4 |
| 1 | 9,6 | 0,289156627 | 17,3 | 0,2864238 | 0,3 |

r… 	vzdálenost sol.čl. od žárovky 60W

U(33R2)… 	napětí na sol.čl. při zátěži 	33,2Ω

U(60R4)…	-//-	60,4Ω

I(33R2)… 	vypočtený proud sol.čl. při zátěži 	33,2Ω

I(60R4)….	-//-		60,4 Ω

Ik… 	zkratový proud sol.čl. (vlivem nepřesnosti ampérmetru jsou hodnoty zaokrouhlené)

Z tabulky je zřejmé, že se solární článek chová v určité části charakteristiky jako ideální zdroj proudu, hodnoty se sice mírně liší, ale to je způsobené tím, že při menších vzdálenostech má i malá odchylka r velký vliv na změnu proudu.

Při určité hodnotě R, která je už příliš velká, nemůže dodat solární článek potřebný proud, napětí na zátěži je rel. velké, ale proud velmi malý. Charakteristika rezistoru protne charakteristiky sol. článku za kolenem charakteristiky. V této části se ještě k tomu projevuje teplotní závislost sol.čl. a měření je zde nevhodné.

Pro menší proudy by bylo tedy vhodné použít převodník I/U s OZ, při vyšších je pak dobré snímat napětí na zatěžovacím rezistoru.